石材干挂施工新工艺

在石材工程施工中。干挂法比湿贴作业有着无法比拟的优势，它能缩短工期，减轻建筑物的自重，提高抗震性，更重要的是它能有效地防止灌浆中的泛碱变色对石材的渗透污染。提高装饰观感质量和效果。根据施工用料不同。现在常用的干挂法施工有两种：一是金属挂件的干挂施工．另一种是用石材干挂胶的胶粘法施工。这两种工艺方法，在施工中各有优缺点。金属挂件要求专业性强，施工难度大，但连接可靠。胶粘法施工相对简单，但胶粘效果受胶的影响大。在控制进度和质量方面不易保证：由于胶粘点隐蔽。一旦粘结缺陷未被发现，将造成安全隐患。本人综合研究石材施工的特点又结合多年施工经验，提出了一种新的干挂工艺——胶挂法施工。该工艺应用于山东科技职业学院大门内外墙工程，效果良好。它的优点如下。

(1)工程造价相对较低。

(2)操作方便，用常用的手提切割机即能操作．避免了金属连接件的打孔和对石材切槽标准要求高的缺点。

(3)板材固定调整方法简易，胶粘法要用快干胶固定，而快干胶的硬化速度不易掌握。一旦失败，可能会损坏石材而重新施工。而胶挂法靠连接件的进出控制平整和垂直，就会避免上述失误。连接件用的干挂胶固结时间长，能随时调整。

(4)对石材的施工质量，起到了双重保险，一旦其中一项失效，仍有另外一种连接固定，安全放心。

下面就胶挂法施工工艺(图1)的全过程作一简述。

图1胶挂法施工示意图

一、材料要求

1．石材：根据设计要求确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格，并检查其抗折、抗压、

抗拉强度．以及吸水率、耐冻、酸碱度等性能，本工程采用25mm厚火烧花岗石板材。

2．胶粘剂：本工程采用澳洲美之宝大力胶。

3．嵌缝膏。

4．不锈钢挂结件。

．二、施工机具

手提切割机、冲击钻、台式切割机、空压机(带吹风嘴)、嵌缝枪、凿子、米尺、靠尺、钢

丝刷、墙线、墨斗、小白线、笤帚、油灰刀等。

三、施工工艺流程

脚手架搭设一排板放线一冲击钻打孔连接安装胶粘粘结件一花岗石板材胶挂施工--嵌缝一清理一拆除脚手架一竣工清理。

四、施工顺序

1．石材准备：选择颜色花纹一致的石材安装在同一面，石材切槽见图3，背面胶粘点用钢丝刷清理并用水冲刷。

2．基层准备：清理结构表面，同时进行吊直找方、按规矩弹出垂直方格线和水平方格线。根据图线和实际弹出石材的位置，分块线及胶粘点和挂结点的打孔点位置。一般采用四个胶粘点，每个点胶粘面积不小于20cmZ。

3．支设一层饰面板托架，把预先加工好的支托按线支在将要安装的底层面板下面，并固定牢固，要求上表面平整。

4．在挂结点位置基层上按位置打孔。用010钻头在基层上打孔，深度不小于10cm。

图3花岗石胶粘点及切槽示意

5．用空压机吹嘴吹净孔内粉尘。

6．在胶粘点上清理基层。

7．将A、B大力胶按1：l比例配置搅拌均匀。

8．在基层粘结点上打胶，向挂结件的孔内灌胶。

9．安装一层花岗石板材，并同时加装第一排挂结件，通过利用挂结件与墙孔洞的摩擦力，固定第一层石材并进行平整垂直度的调整。

10．重复以上施工工序，完成整个工程的石材安装。

11．缝内嵌密封油膏。    。

12．清理被污染的饰面石材板。。

13．完成并拆除脚手架。

五、施工注意事项

1．石材与基层的连接是靠干挂胶，同时清理好胶粘点基层和保证胶粘面积及胶粘质量非常重要。    ．

2．打孔定位一定要准确。

3．石材表面的平整度和垂直度是靠不锈钢挂结件来调整，要每隔三层石材检查其平整度和垂直度。

4．嵌缝一定要均匀密实，防止水的渗漏造成对胶及挂结件的长期侵蚀。