分次投料及喷射工艺流程图

| 第一次投料 | 水泥100Kg |  |
| --- | --- | --- |
|  | 砂（按干料计）S×100 |  |
|  | 粘稠剂C×% | 喷射直径Ｌ＝３０ｃｍ １ｔ倾卸车运送 筛网（阻止超径石子入机） 8０－１2０ｃｍ 粉剂与水泥一起加 |
|  |  | 液剂加入拌合水中 |
|  | 水W/C=0.22 |  |

|  |  |  | 投料搅拌 | 拌合时间（min） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 强制式搅拌机 | 第一次投料 | 2 |
|  |  |  |  | 第二次投料 | 1～2 |
| 第二次投料 | 石子（以干料计）G×100 |  |  |  |  |
|  | 速凝剂C×% |  |  |  |  |

| 风压 | 喷拱部0.12-0.15Mpa |
| --- | --- |
|  | 喷边墙0.15-0.18Mpa |

| 进料量 | 喷拱部2-3M3/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷边墙3-4M3/h |  |  |  |
|  |  |  | 水 | 水压稳定在比风压机大0.1MPa |